*Pracovní postup montáže Guttafoam*

1. Cihly, resp. pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných nečistot. Povrch můžebýt před aplikací lepidla vlhký, ale nesmí být pokrytý jinovatkou nebo ledem. Zásada důkladného očištění jenezbytná pro zachování požadované pevnosti stěny.
2. 2. Je vhodné, aby dóza měla před aplikací teplotu asi +15°C až + 20°C. Obsah nádobky intenzivně protřepeme. Minimální okolní teplota je – 5°C. Optimální teplota okolí je cca. + 20°C.
3. 3. Našroubujte dózu na aplikační pistoli. Pracovní poloha je dnem vzhůru! Množství vypouštěného lepidla se reguluje stiskem spouště pistole.
4. 4. Na vnějších okrajích cihel nanášejte pásy lepidla, které jsou široké cca. 2 – 3 cm. Pásy lepidla nenechejte zatuhnout delší dobu než 5 – 6 minut.
5. 5. Vytvrzené lepidlo je možné řezat nožem, povrch lepidla je nutné chránit před působením UV záření
6. 6. Čerstvé lepidlo je možno vyčistit PU-čističe, vytvrzené potom jen mechanicky. Zároveň očistěte důkladně i aplikační pistoli. Speciální konektor na čističi umožňuje její důkladné propláchnutí i uvnitř.